ICS 55.180.20

A85

中华人民共和国国家标准

GB/T XXXXX—XXXX

托盘共用系统木质平托盘维修规范

Repair of flat wooden pallets used in pallet pool system

(ISO 18613:2003,Repair of flat wooden pallets, NEQ)

征求意见稿

2014-09-5

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

目  次

目  次	I

前  言	III

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 托盘缺陷与损坏判定准则	2

5 维 修	2

5.1 一般要求	3

5.2 组装用紧固件	3

5.3 维修用组件	4

5.4 标识	4

5.5 检验	4

6 回收处理	4

附　录　A （规范性附录） 托盘的维修方式	5

附　录　B （规范性附录） 维修切口纵梁用金属板	7

参 考 文 献	9

前  言

本标准按照GB/T1.1-2009给出的规则起草。

本标准使用重新起草法参考ISO 18613：2003《木质平托盘的维修》编制，与ISO 18613：2003的一致程度为非等效。

本标准由全国物流标准化技术委员会（SAC/TC269）提出并归口。

标准主要起草单位：江苏前程木业科技有限公司、北京科技大学。

本标准主要起草人：唐英、徐平。

托盘共用系统木质平托盘维修规范

- 范围

本标准界定了托盘共用系统流通木质平托盘的术语和定义，确立了判定木质平托盘无法使用的一般准则，并规定了木质平托盘维修及回收处理的方式。

本标准适用于托盘共用系统流通使用的由木质组件组装的木质平托盘。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 2934-2007  联运通用平托盘  主要尺寸及公差 （ISO 6780：2003，MOD）

GB/T 3716-2000  托盘术语 （ISO 445:1996，IDT）

GB/T 4995-2014  联运通用平托盘 性能要求与试验选择 (ISO 8611-2:2011，EQU)

GB/T 18354-2006 物流术语

GB/T 23898-2009 木质平托盘用人造板

GB/T 27704-2011 钢钉

GB/T 31148-2014 联运通用平托盘 木质平托盘

- 术语和定义

GB/T 2934-2007、GB/T 3716-2000、GB/T 18354-2006界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

板条  board

顶铺板、底铺板或纵梁板用细长板。

铺板条  deckboard

顶铺板和底铺板的组成部件。

[GB/T 3716-2000,定义6.7]

顶铺板  top deck

承载货物一面的面板。分格式、密板条式或整板式。

[GB/T 3716-2000,定义6.1]]

底铺板 bottom deck

质量水平分布的面板，有格式和整板式两种。

[GB/T 3716-2000,定义6.2]]

纵梁板  Stringerboard

连接垫块和铺板条的水平件。

[GB/T 3716-2000,定义6.11]]

纵梁  stringer or bearer

位于顶铺板之下或顶底铺板之间的纵向构件，用以支撑铺板并形成供叉车和托盘搬运车货叉进叉的空间。通常亦称作“支撑梁”。

[GB/T 3716-2000,定义6.9]]

托盘共用系统 pallet pool system

使用符合统一规定的具有互换性的托盘，为众多用户共同服务的组织系统。

[GB/T 18354-2006,定义4.15]

- 托盘缺陷与损坏判定准则

托盘存在以下缺陷或损坏时，可判定托盘无法使用：

1) 铺板条丢失或者发生斜向或横向断裂

2）垫块、纵梁或纵梁板丢失或断裂；

3) 铺板条上木料缺失达到以下下面任一情况：

-导致一块铺板条上有两个及两个以上钉杆暴露在外；

-导致两块及两块以上铺板条上都有一个或一个以上钉杆暴露在外；

-缺失的木料在宽度方向超过了铺板条宽度的1/4，而且在长度方向达到了铺板条长度的1/4；

-位于两垫块之间的铺板条上缺失的木料超过了铺板条宽度的1/4或导致钉子暴露在外；

4) 铺板条开裂超过铺板条宽度或长度的1/2，造成铺板条无法钉牢；

5) 纵梁或纵梁板上木料缺失或开裂，导致在一连接处有一个以上钉杆暴露在外；

6) 纵梁或纵梁板上开裂或木料缺失超过板条宽度的1/4，或超过板条高度的1/2；

7) 纵梁切口有横贯其宽度方向的开裂；

8) 垫块上开裂或缺失木料超过垫块宽度或高度的1/2或导致在一连接处有一个以上钉杆暴露在外；

9) 垫块扭转角度超过30°；

10) 托盘翼上从纵梁或垫块外缘开始缺失的木料超过翼突出部分长度的1/3；

11) 托盘钉头或钉尖突出铺板条或纵梁；

12)  托盘制造工艺不良，或托盘材料或组件选用不当；

13)  托盘上有轻微损坏或连接松动、外表破旧等多种缺陷并存，托盘整体状态较差，无法保证托盘承载能力。

14) 污损的或受到污染的托盘。

- 维 修

  - 一般要求

    - 维修方式

托盘存在缺陷或破损无法使用时，应参考附录A中规定的方式进行维修。如果托盘整体状态较差，应按照6的规定进行回收处理。

    - 维修材料

托盘组件材料为实木时，木材性能应符合GB/T 31148-2014 5.1的规定。托盘组件材料为木质人造板时，人造板性能要求应符合GB/T 23898-2009的规定。

    - 底铺板维修

需要时可在托盘底铺板和托盘拐角处进行倒棱处理。

    - 钉钉

钉头应沉头埋入托盘，不能露出托盘表面。

    - 尺寸公差

维修托盘基本尺寸及位置的公差如表1所示。

表1  托盘基本尺寸的公差                    单位为毫米

| 基本尺寸及位置 | 公 差 |
| --- | --- |
| 长度 | +3/-6 |
| 宽度 | +3/-6 |
| 总高度 | +7/-1 |
| 对角线偏差 | +1.5/-1.5 |
| 平面度 | <7 |
| 垫块扭转 | 不悬伸 |
| 顶铺板板条间距 | 最大50 |
| 边板距托盘边缘的距离 | 0/-3 |
| 中间铺板条距中心线的距离 | +2.5/-2.5 |
| 纵梁板距中心线的距离 | +1.5/-1.5 |
| 纵梁距中心线的距离 | +1.5/-1.5 |
| 对接接头 | 无间隙 |
| 托盘钉埋入托盘表面的深度 | -1/-3 |
| 注 托盘的上下表面应平整，上下表面相对于对角线平面的偏差在6mm以内。 |  |

  - 组装用紧固件

    - 托盘钉

      - 性能要求

托盘钉的性能要求符合GB 27704—2011 附录D的规定。

      - 类型及尺寸

1）紧固 “铺板-垫块（纵梁）”的托盘钉应使用环形螺纹钉托盘钉长度取决于组件深度。托盘钉应钉入垫块或纵梁至少35mm。

2）紧固“铺板条-纵梁板”的托盘钉应使用环形螺纹钉，托盘钉的长度取决于纵梁板和铺板条的总厚度。如果不允许打弯钉尖，则托盘钉不能穿透纵梁板。如果允许打弯钉尖，打弯钉尖长度应为10mm。钉尖打弯也能确保紧固牢固时，也可使用圆钢钉。

      - 数量及位置

各连接处托盘钉的数量和位置应与原托盘的相同。托盘钉与板条边缘和端部的距离应大于15mm。

    - 金属板

局部四向进叉托盘的切口纵梁等宽开裂时，应按照附录B，用金属板进行维修。

  - 维修用组件

维修用组件的尺寸公差如表2所示。

表2  组件的公差                         单位为毫米

| 组件 | 公差 |
| --- | --- |
| 铺板条及纵梁板的厚度 | +2/-2 |
| 铺板条的宽度 | +2/-2 |
| 铺板条及纵梁板的长度 | +3/-6 |
| 垫块或纵梁的高度 | +1/-1 |
| 垫块或纵梁的长度或宽度 | +2/-2 |

  - 标识

经过维修的托盘宜进行标识。可采用标志、标识钉或其它标示用紧固件等方式进行识别。

  - 检验

托盘经过维修后，托盘基本尺寸的公差应满足表1的规定，所有连接处托盘钉连接牢固，托盘性能应满足GB/T 4995-2014的规定。

- 回收处理

不能通过维修达到GB/T 4995-2014规定的性能要求的托盘应予以回收处理。

注1：去除标识后，部分托盘还可以作为限定使用的托盘使用。

注2：状态较好的组件可以作为更换组件使用。

注3：处理方法也包括粉碎再生、制肥、焚烧等。

- （规范性附录）
托盘的维修方式

  - 维修方式

托盘维修方式见表A.1。

表A.1  托盘维修方式

| 部位 | 缺陷类型 | 维修方式 |
| --- | --- | --- |
| 整体 | 组件选用不当 | 更换组件 |
| 整体 | 整体状态不良 | 回收处理 |
| 板条 | 板条丢失 | 补充板条 |
| 板条 | 板条在斜向或横向断裂 | 更换板条 |
| 板条 | 木料缺失 - 超过板条宽度的1/4 - 未超过板条宽度的1/4 | 更换板条 需要时重新钉钉 |
| 板条 | 板条开裂或木料缺失而造成 - 托盘钉暴露在外 - 板条无法钉牢 | 更换板条 保留板条，补充钉钉 |
| 板条 | 托盘翼从内缘开始木料缺失 - 超过翼突出部分长度的1/3 - 未超过翼突出部分长度的1/3 | 更换板条 保留铺板条 |
| 垫块和纵梁 | 垫块或纵梁丢失或断裂 | 补充或更换垫块或纵梁 |
| 垫块和纵梁 | - 垫块和纵梁木料缺失或开裂导致托盘钉暴露在外 - 纵梁料缺失或开裂超过板条宽度的1/4，或超过板条高度的1/2 - 垫块上的木料缺失或开裂超过垫块宽度或高度的1/2 - 纵梁切口横向等宽开裂 | 更换垫块和纵梁 更换纵梁或在纵梁两侧使用金属板维修 更换垫块 更换纵梁或在纵梁两侧使用金属板维修 |
| 垫块和纵梁 | 垫块扭转角度 -超过30° -低于30° | 转回原位，重新打2根托盘钉 转回原位，直接补1根托盘钉 |
| 托盘钉 | 钉头或钉尖穿出铺板条 钉子丢失 | 打弯沉入 补充钉钉 |

- （规范性附录）
维修切口纵梁用金属板

  - 最低性能要求

维修用金属板的尺寸、材料、涂层、板齿及其使用应符合以下要求（见图B.1）。

图B.1  金属板

    - 尺寸

金属板的长度或宽度应大于70mm。金属板面积由外轮廓尺寸计算，该面积应大于7100mm2。

    - 材料

金属板基材应为无涂层薄钢板，钢板厚度最小为0.90毫米、公差为± 0.15 mm。

    - 涂层

金属板表面应进行热镀锌处理。

    - 板 齿

每645mm2面积的金属板上至少应有4个板齿。板齿超出金属板的长度应至少8mm。

  - 使用

    - 使用范围

金属板不能用于维修纵梁切口处任何形式的竖向开裂以及纵梁切口表面的破损（如较大木节处的开裂）。金属板使用示例见图B.2。

图B.2  金属板使用示例

    - 压入金属板

压入金属板时应使用以机械、液压或气动为动力的专用设备对金属板加载。

    - 最低使用数量

每次维修时使用的金属板数量应至少为两个。两金属板位于纵梁两侧彼此相对布置且与木板表面平齐。金属板不能伸出纵梁末端或边缘，且金属板的边应大致与纵梁末端或边缘平行。各金属板上的所有板齿都需压入纵梁板内部。开裂长度超过200mm的裂纹应使用四个金属板进行维修。

参 考 文 献

[1]  ISO 18613-2003  Repair for new wooden pallets

[2]  ISO/FDIS 18333-2002  Pallets for materials handling–Quality of new wooden components for flat pallets

[3]  ISO/FDIS 18334-2003  Pallets for materials handling–Quality of assembly of new, wooden, flat pallets

[4]  EN 10230-1-2000  Steel wire nails–Loose nails for general application

[5]  EN 12246-1999  Quality classification of timber used in pallets and packaging

[6]  EN 13698-1-2003  Pallets product specification–Part 1: Construction specification for 800mm×1200mm wooden pallets